| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brandschutzbekleidung für Stahlträger aus Promatect-H-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Alternativ Stahlträgerbekleidung aus Promatect-L-Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 450 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, fachgerecht liefern und montieren. Die Beschichtungsdicke ist nach dem Verhältniswert U/A und dem geforderten Feuerwiderstand zu bestimmen. Ausführung nach Datenblatt: 418 Nachweise: Promatect-H: VKF-Nr. 5247 Promatect-L: VKF-Nr. 5247 Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Feuerwiderstand: ………... (*1) Anwendungsbereich: ………... (*2) Raumhöhe: ………... m Stahlprofil: ………... (Typ) Art der Bekleidung: ………. - seitig Äussere Abwicklung: ………... m U/A-Wert: ………... Trägerlänge: ………... m Bekleidungsdicke: ……… mm(*3) Hinweise: *1: R 30 – R 180 *2: Innen oder Aussen, ist vor unmittelbarer Witterung zu schützen *3: nach U/A und Feuerwiderstand |  | m2 |  |  |