| Position | Text | Menge | ME | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Selbständige, freitragende Brandschutzunterdecke EI 30 (RF1) aus Metall-Langfeldpaneelen Blechdicke 0,7 mm, Promatect-Brandschutzplatten und Mineralwolle, nichtbrennbar - A1, liefern und fachgerecht montieren. Ausführung nach Datenblatt 420.96 Anwendung mit Feuerwiderstand: EI 30 (RF1) VKF-Nr. 9620 Brandbeanspruchung von unten und oben Dem Angebot ist der gültige Nachweis der ausgeschriebenen Konstruktion beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung von Promat AG nachzuweisen. Raumgrösse: ……… mm x ……… mm Art der Decke: ………… (*1) Deckenhöhe: ………... m Paneellänge: ………... m (*2) Paneelbreite: ………... m (*2) Elementhöhe: 60 bzw. 62,5 mm Ausführung: ………… (*3) Farbe der Beschichtung …………………………………. RAL Hinweise: *1: klappbar, eingehängt oder aufgelegt *2: max. Paneellänge = 2000 mm max. Paneelbreite = 400 mm *3: Lochbild (RG 2,5/5,5 bzw. ungelocht angeben Randanschluss Randanschluss direkt für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Anschluss an normierte Wand ≥ EI 30 Randanschluss ………… mit oder ohne Schattenfuge Variante 1 Randanschluss mit Schiebewinkel zum Ausgleich von Flurbreitentoleranzen für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Anschluss an normierte Wand ≥ EI 30 Randanschluss ………… Variante 2: Randfries aus Promaxon 1x20 mm mit Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren: Anschluss an normierte Wand ≥ EI 30 Friesbreite: ………… (*4) Abhängehöhe: ………… Randanschluss ………… mit oder ohne Schattenfuge Oberflächenbehandlung des Randfrieses: …………………………………. Hinweise: *4: Friesbreite max. 1000 mm je Seite, wenn abgehängt. (Friesbreichte max. 500 mm je Seite, wenn freitragend mit einer Trag- konstruktion aus U-Stielen mit Kopfplatten und Einhängeprofil für die Metall-Langfeldpaneelen) Optionen: Zulage für das Vorrichten von Metall-Langfeldpaneelen für Einbauleuchten bzw. Einbauten, bestehend aus Metalldeckenelement der vorgenannten Grundposition und des dazugehörigen Kastens aus Brandschutzplatten liefern und fachgerecht montieren. Aussparung i.L. l x b x h: …………………………………. mm Kabeldurchführungen durch die Unter- decke der vorgenannten Grundposition, sind fachgerecht zu erstellen. Flureinmündung für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren. Länge der Flureinmündung: …………………………………. m |  | m2 m1 m1 m1 Stk. Stk. m1 |  |  |