|  | Trennwand ohne Metallprofile für 120 Minuten Feuerwiderstand, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 150.52 Material PROMAXON-Typ A Ecobau-label Feuerwiderstand EI 120 – RF 1 Nachweis VKF-Nr. 33040 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die Trennwand ist mit Stahlwinkel an das Massivbauteil zu befestigen. Wanddicke 45 mm (3x 15) Wandhöhe ………... m (*1) Wandlänge ………... m (*2) *1 Wandhöhe ≤ 4.00 m *2 Wandlänge unbegrenzt |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss allseitig aus Stahlwinkeln abgedeckt mit PROMAXON-Typ A für die vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | m1 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |