|  | Zementgebundener Spritzputz mit geringem Gewicht (RD=320 - 350 kg/m3 ±15% verarbeitet) für profilfolgende Beschichtung von Stahltragwerken. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 721 Material PROMASPRAY-C450 Feuerwiderstand R 30 – R 240 Nachweis VKF-Nr. 30524 ETA 13/0379 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profilfaktor U/A ………... Feuerwiderstand ………... (*1) Nutzung (Klima) ………... (*2) Bauteil ………... (*3) Stahlprofil ………... (Typ) Art der Beschichtung ………… - seitig Arbeitshöhe ………... m Beschichtungsdicke ………... mm (*4) Hinweis *1: R 30 – R 240 *2: Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *3: Stütze oder Träger *4: nach Datenblatt |  |  |  |  |
|  | Untergrund reinigen |  | m2 |  |  |
|  | Haftgrund aufbringen Mischung Fendolite MII und SBR Bonding Latex |  | m2 |  |  |
|  | Auftragen des Putzes in der erforderlichen Dicke |  | m2 |  |  |
|  | Oberfläche ……………………… spritzrauh belassen, anrollen, leicht andrücken, glattstreichen |  | m2 |  |  |