|  | Zementgebundener Spritzputz mit geringem Gewicht (RD=310 - 333 kg/m3 ±15% verarbeitet) zur Ertüchtigung von Trapezblech- und Holoribdecken mit Überbeton. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 741 Material PROMASPRAY-C450 Feuerwiderstand REI 30 – REI 180 Nachweis VKF-Nr. 30523 ETA 13/0379 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand ………... (*1) Nutzung (Klima) ………... (*2) Profil (Trapez/Holorib) ………... Arbeitshöhe ………... m Beschichtungsdicke ………... mm (*3) Hinweis: *1: REI 30 – REI 180 *2: Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *3: Gemäss Datenblatt, nach Profi und Feuerwiderstand |  |  |  |  |
|  | Untergrund reinigen |  | m2 |  |  |
|  | Haftgrund aufbringen Mischung Fendolite MII und SBR Bonding Latex |  | m2 |  |  |
|  | Auftragen des Putzes in der erforderlichen Dicke |  | m2 |  |  |
|  | Oberfläche ……………………… spritzrauh belassen, anrollen, leicht andrücken, glattstreichen |  | m2 |  |  |