|  | Nichttragende Innenwand, dauerwärmebeständig für die Bekleidung von VKF-anerkannten Abgasleitungen, aus PROMATECT-H - Brandschutzplatten, Rohdichte ca. 870 kg/m3, nichtbrennbar - A1, feuchtebeständig, qualitätsgesichert nach ISO 9001, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 810.10 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand EI 30 – EI 90 (RF1) Nachweis EI 30-RF1 VKF-Nr. 24136 EI 60-RF1 VKF-Nr. 24138 EI 90-RF1 VKF-Nr. 24137 Dauerwärme T400 °C Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Innenwand für Abgasanlagen aus PROMATECT-H Platten mit Stahlwinkel an Bauwerksteil befestigt, im Aussenbereich bauseits vor Frost schützen. Aussenmasse Abgasleitung ………………. x ……………… mm Innenwand Innenquerschnitt ………………. x ……………… mm (*1) Geschosshöhe (ve) ………... m Anzahl Ecken ………... Feuerwiderstand ………... Bekleidungsdicke ………... mm (*2) *1 Abgasleitungen müssen unter Umständen eine innere Luftumspülung haben. Details sind der VKF-Nr. der Abgasleitung zu entnehmen. *2 EI30 2x 15 mm EI60 2x 20 mm EI90 2x 25 mm |  | m2 |  |  |
| Option | Deckendurchführung mit Ausrollung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Anpassung an Dach gerade oder schräg der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |