|  | Einschaliger durchgehender Systemschacht, dauerwärmebeständig EI 60 (RF1), für die Bekleidung von VKF-anerkannten Abgasleitungen, aus Promat-ROUNDSHAFT, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 810.50 Material Promat-ROUNDSHAFT Materialdicke 1 x 40 mm Feuerwiderstand EI 60 (RF1) Nachweis VKF-Nr. 17698 Dauerwärme T400 °C Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Systemschacht aus segmentförmigen zusammengesetzte Halbschalen zur Bekleidung von Abgasanlagen an Bauwerksteil befestigt, im Aussenbereich bauseits vor Frost schützen. Abgasleitung Aussendurchmesser ………………….……………… mm (*1) Schachtelement Innendurchmesser ………………….……………… mm (*2) Schachthöhe ………... m Geschosshöhe (ve) ………... m Elementlänge ………... mm (*3) *1 Abgasleitungen müssen unter Umständen eine innere Luftumspülung haben. Details sind der VKF-Nr. der Abgasleitung zu entnehmen. *2 Innendurchmesser max. 320 mm Aussendurchmesser max. 405 mm Grössere Durchmesser nach Absprache mit der Feuerpolizei möglich *3 1200 mm oder 600 mm |  | m2 |  |  |
| Option | Deckendurchführung mit Ausrollung der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Anpassung an Dach gerade oder schräg der vorgenannten Grundposition, fachgerecht herstellen und montieren. |  | Stk. |  |  |