|  | Brandschutzbekleidung zum Schutz von hochfestem Stahlbeton gegen explosives Abplatzen (Spalling) Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 821 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand 30 – 90 Minuten Nachweis Prüfbericht Gewicht 870 kg/m3 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bauteil ………... (*1) Temperatur Betonoberfläche oder ………... °C (*2) Armierungseisen ………... °C (*2) Feuerwiderstand ………... (*3) Bekleidungsdicke ………... mm (*4) Nutzung (Klima) ………... (*5) Arbeitshöhe ………... m Länge ………... m Breite ………... m *1 Decke, Wand, Träger, Stütze *2 Beton 200 °C bzw. 250 °C Armierungseisen 250 °C, 20 mm unter Beton *3 90 Minuten *4 gemäss Datenblatt 821 d = 10 – 18 mm, je nach Temperatur (*2) *5 Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen |  |  |  |  |
|  | Bekleidung liefern und fachgerecht montieren nach Konstruktion 821 Breite x Länge |  | m2 |  |  |
|  | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |