|  | Revêtement coupe-feu pour plafond en tôle trapèze avec béton en panneaux coupe-feu PROMATECT-100X, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 170.40 Matériau PROMATECT-100X Béton, ép. ≥ 50 mm Résistance au feu REI 120 – RF1 Attestation No AEAI 32027 Poid de revêtement 10 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Surfaces Différentes surfaces sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond en panneaux PROMATECT-100X, avec ossature en profilés d'acier galvanisé CD 60x27 fixés à une tôle trapézoïdale. Épaisseur du revêtement 1x 12 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
|  | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic de Promat |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art le revêtement de protection incendie de la structure porteuse en acier selon le facteur de massivité et la résistance au feu pour la position de base susmentionnée. Facteur de massivité ………... (*1) Résistance au feu ………... (*2) Composant ………... (*3) Profilé en acier ………... (Typ) Côtés des revêtements ………… - côtés hauteur du local ………... m Épaisseur du revêtement………... mm (*4) Étendue extérieure x longueur ……… x ……… m 1 Calcul par Promat AG sur demande 2 R 30 – R 120 3 pilier ou poutre 4 Épaisseur du revêtement selon facteur du massivité et résistance au feu selon fiche technique. |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des étanchéités pour les passages de tuyaux en PVC avec PROMASTOP-FC3. Ø ……… mm (*5) 5 max. Ø 110 mm |  | pcs. |  |  |