|  | Mise à niveau de la protection incendie des plafonds en dalles de béton (d ≥ 90 mm) posés sur des poutres en acier. Fournir et monter dans les règles de l'art un faux-plafond en profilés d'acier, recouvert en bas de plaques coupe-feu PROMAXON-Typ A, joints doublés de bandes de plaques, enduits de mastic Promat. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 180.15 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu REI 90 – REI 120 – RF1 * Preuve REI90 No AEAI 32020 REI120 No AEAI 32021 * Poid de revêtement REI90 13.1 kg/m2 REI120 9.0 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. * supprimer ce qui n'est pas valable |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en plaques PROMAXON-Typ A, suspendues avec une sous-construction en profilés de tôle d'acier galvanisé CD mm 60x27x0,6 (DIN 18182-1) fixée à une structure porteuse en acier. Résistance au feu ………... minutes Épaisseur du revêtement ………... mm (*1) Dimensions de la salle …..…. x …...… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m *1 REI90 1x 15 mm REI120 1x 10 mm supprimer ce qui n'est pas valable |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
|  | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |