|  | Revêtement coupe-feu pour structures porteuses en acier en panneaux légers coupe-feu, fournir et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 220.10 Matériau PROMATECT-XS 2G Résistance au feu R 30 – R 180 Preuve No AEAI 32462 Eurocode 3, EN 13381-4 Poid 915 kg/m3 Application Intérieur et extérieur semi-exposé Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Facteur de massivité ………... (*1) Résistance au feu ………... (*2) Utilisation (clima) ………... (*3) Composant ………... (*4) Profilé en acier ………... (Typ) Type de revêtement ………… (*5) Côtés des revêtements ………… - côtés hauteur du local ………... m Épaisseur du revêtement………... mm (*6) *1 Calcul par Promat AG sur demande *2 R 30 – R 180 *3 Z2, Z1, Y doit être protégé des intempéries directes *4 pilier ou poutre *5 Form de caisson / suivant le profil *6 Épaisseur du revêtement selon facteur du massivité et résistance au feu selon fiche technique. |  |  |  |  |
|  | Étendue extérieure x longueur Montage du revêtement selon la fiche technique |  | m2 |  |  |
|  | En option, mastiquer les joints des panneaux avec le mastic de Promat |  | m1 |  |  |