|  | Fabrication d'une vitrage à partir de profilés en bois dur et de PROMAGLAS, bord du verre scellé avec du silicone Promat-SYSTEMGLAS pour une résistance au feu de 30 minutes et l'installer professionnellement. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 485.10 Matériel PROMAGLAS Résistance au feu EI 30 Preuve No AEAI 24114 No AEAI 17413 Acoustique Indice d'affaiblissement acoustique (laboratoire) Domaine d'application dans les bâtiments sans humidité Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison dimensions maximal Hauteur de la closion ………….……... m (*1) Longueur de la cloison ………….……… m Formation d’angle ………….……... (*2) Division des champs de verre selon description Détail spécial selon la description …….………………………………………. (*3) Indice d'affaiblissement acoustique (laboratoire) Rw, P ≤ 34 dB …………………… dB (verre) *1: Hauteur max. 3.00 m, exkl. tablier/socle (*8) Hauter max. 10.00 m, selon police du feu *2: Formation d’angle selon 485.10, EI 30, Détail E *3: Courbe ronde, coudée ou biseautée |  | unité(s) unité(s) |  |  |
|  | Type verre .….……….......... (*4) Avec les UV, le verre a besoin d'une protection contre les UV *5 PROMAGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, sans UV PROMAGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV d‘un côté PROMAGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV des deux côtés PROMAGLAS 30, Typ3, ≥ 36 mm, verre isolant Films, verre coloré, verre structuré, verre spéciale sur demande Remplissage alternatif avec un panneau au lieu du verre …….…………………………….. (*5) *5 PROMATECT-H, ≥ 20 mm PROMAXON Typ A, ≥ 18 mm |  |  |  |  |
|  | Profil du cadre .….……….......... (*6) Surface plaquée Sorte de bois .….……….......... (*7) Traitement de surface Traitement .….……….......... (*8) *6 cadre-bloc Chêne abouté ≥ 40 - 200 x 67 mm ** Chêne massif ≥ 20 - 200 x 67 mm ** Cadre applique ≥ 60 - 260 x 67 mm ** ** L'épaisseur du cadre augmente en fonction du type de verre et du formation d’angle *7 tous les types de bois, HPL, etc. ≤ 1,5 mm possible *8 laquage incolore, peinture, etc. possibilité |  |  |  |  |
|  | Combinaison avec Tablier et socle EI 60, d ≥ 74 mm selon détail C avec sous-construction en chêne, laine minérale comme remplissage et sur les deux côtés avec des panneaux de protection incendie PROMAXON de type A, fourniture et installation professionnelles. Tablier hauteur .….………...... mm (*9) Socle hauteur .….………...... mm (*9) *9 Veuillez supprimer les mentions inutiles Tablier max. 1.50 m Socle max. 0.30 m Hauteur totale, y compris la cloison en verre, max. 4,50 m |  |  |  |  |
|  | Combinaisons avec des portes selon le détail D - Porte vitrée coupe-feu Promat (*10) - Porte VSSM (*10) - Porte RWD-Schlatter AG (*10) Livraison et installation professionnelles *10 Veuillez supprimer les mentions inutiles |  | unité(s) |  |  |
|  | Protection anti-chutes Conception statique du verre de protection contre l'incendie, de la construction du cadre et de la distance de fixation pour la protection contre les chutes selon la norme SIA 261 (*11) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m Livraison et installation professionnelles *11 Veuillez supprimer les mentions inutiles |  | unité(s) |  |  |