|  | Obturation pour une résistance au feu de 30 à 120 minutes, composé de panneaux de fibres minérales et de peinture intumescente blanche pour protection incendie PROMASTOP-I pour les câbles, les tuyaux inflammables et non inflammables, les rails conducteur et les clapets coupe-feu. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 701 Matériau PROMASTOP-I Coating Laine minerale RF1 Résistance au feu 30 - 120 minutes Attestation No AEAI 32971 1x 50 mm No AEAI 32987 2x 50 mm ETA 14/0446 Domaine d'application dans le bâtiment avec humidité Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des attestations valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser dans les règles de l'art l'obturation combinée et souple de la position de base susmentionnée. Résistance au feu ………....... minutes Installation dans …………... (*1) Hauteur d'installation …………... m Épaisseur du composant …………... mm (*2) Dimension de l’obturation …… x …... mm (*3) Passages (*4) Type ……….... Ø ……....... mm .…..… pcs. Type ……….... Ø ……....... mm .…..… pcs. Type ……….... Ø ……....... mm .…..… pcs. Isolation phonique Rw ………....... dB (*5) Documentation ………....... (*6) *1 Structure porteuse Paroi légère, mur massif, plafond massif Cloison de gaine technique Promat, plafond suspendu Promat plafond ou paroi en bois massif *2 selon la fiche technique 701 *3 selon la fiche technique 701 *4 selon la fiche technique 701 *5 valeur inférieure à celle indiquée, selon fiche 701 *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | m2 |  |  |