|  | Revêtement coupe-feu pour le renforcement des plafonds et des murs en béton armé Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 820.10 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu 30 – 240 minutes Preuve No AEAI 31198 Poid 870 kg/m3 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résistance au feu ………... (*1) Composant ………... (*2) Utilisation (clima) ………... (*3) Épaisseur du revêtement ………... mm (*4) Longueur ………... m Largeur ………... m hauteur du local ………... m *1 30 – 240 minutes *2 Plafond ou paroi *3 Z2, Z1, Y doit être protégé des intempéries directes *4 selon fiche technique 820.10 |  |  |  |  |
|  | En option Sous-construction en bandes de plaques PROMATECT-H, d ≥ 6 mm, entraxe 625 mm |  | m |  |  |
|  | Livrer et monter le revêtement dans les règles de l'art avec l’adhésif Promat K84 Largeur x longueur |  | m2 |  |  |
|  | En option mastiquer les joints des plaques avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |